Material:

Procedimento experimental:

- Deitar cerca de 25 ml de cola num copo plástico;

- Juntar 20 ml de água corada e misturar com uma colher de plástico ou com um pauzinho de gelados;

- Adicionar 5 ml de solução de borato de sódio e misturar bem;

- Pedir aos visitantes para retirar o monstro do copo e deitar fora o excesso de líquido que poderá existir.

O pega monstro deve ser guardado num saco plástico!

# Text boxes

- Copo de plástico;

- Colher;

- Proveta de 25 ml;

- Cola;

- Água corada;

- Solução de borato de sódio;