Maria Manuel Tavares

# Text boxes

# O segredo das fraldas descartáveis

Material necessário :

- Uma fralda descartável

- Uma tesoura

- Um gobelé

- Água

Como proceder :

-   Com a tesoura, cortar a parte interior da fralda

-   Retirar do interior da fralda o sólido (Poliacrilato de sódio) que lá se encontra para um gobelé

-   Juntar água

O que se observa ?

Devido ao contacto do Poliacrilato de sódio com a água forma-se uma espécie de gel.

Como explicas ?

O Poliacrilato de sódio é superabsorvente, absorvem até 800 vezes o seu peso em água.